ДСТУ Б В.2.7-74-98 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

Строительные материалы

КРУПНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ ПРИРОДНЫЕ, ИЗ ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИСКУССТВЕННЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ И РАБОТ

Классификация

Госстрой Украины 
Киев 1999

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН
Техническим комитетом по стандартизации "Строительные материалы"

2 ВНЕСЕН
Управлением научно-технического обеспечения Госстроя Украины

3 УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ 
Приказом Госстроя Украины от 25.08.98 № 185
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
С введением настоящего стандарта на территории Украины прекращает действие ГОСТ 25137-82 "Материалы нерудные строительные, щебень и песок плотные из отходов промышленности, заполнители для бетона пористые. Классификация"

Содержание

1 Область применения	
	
2 Нормативные ссылки 	
	
3 Классификация 	

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

Строительные материалы
Крупные заполнители природные, из отходов промышленности, искусственные для строительных материалов, изделий, конструкций и работ
Классификация

Будівельні матеріали
Крупні заповнювачі природні, з відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт
Класифікація

Building materials
Natural large aggregates, from industrial by-products, artificial aggregates for building materials, products, structures and construction works
Classification
Дата введения 1999-01-01

1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт распространяется на крупные заполнители (щебень и гравий) природные, из отходов промышленности и искусственные (далее в этом стандарте - КРЗ), применяемые для производства строительных материалов, изделий, конструкций и работ, и устанавливает их классификацию по основным признакам.
1.2 К КРЗ относят неорганические сыпучие материалы, состоящее из разной степени окатанных зерен размером более 5 мм до 80 мм включительно.
1.3 КРЗ по плотности подразделяют на два класса и относят к плотным, если средняя плотность зерен составляет свыше 2,0 г/см3, и к пористым, если плотность зерен - до 2,0 г/см3 включительно.
1.4 КРЗ плотные всех видов используются в качестве заполнителя для производства тяжелых бетонов, а также дорожных смесей; самостоятельно - для дорожных одежд, балластного слоя железнодорожных путей, плотин, дамб и насыпей, оснований зданий и сооружений, засыпок, благоустройства территорий и других строительных работ.
1.5 Пористые КРЗ всех видов используются в качестве заполнителя для производства легких бетонов: самостоятельно – для звуко- и теплоизоляционных засыпок и других строительных работ.
1.6 Требования настоящего стандарта должны соблюдаться при разработке новых и пересмотре действующих стандартов и других нормативных документов на указанные материалы и виды работ.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы положения и приведены ссылки на следующие нормативные документы:

ДСТУ Б А1.1-56-94	Горные породы для производстве нерудных строительных материалов. Термины и определения	
ДСТУ Б В.2.7-12-94	Сырье для производстве пористых заполнителей. Классификация 	
ДСТУ Б В.2.7-17-95	Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия 	
ДСТУ Б В.2.7-29-95	Мелкие заполнители природные, из отходов промышленности, искусственные для строительных материалов, изделий, конструкций и работ. Классификация	
ДСТУ Б В.2.7-30-95	Материалы нерудные для щебеночных и гравийных оснований и покрытий автомобильных дорог. Технические условия	
ДСТУ Б В.2.7-43-96	Бетоны тяжелые. Технические условия	
ДСТУ Б В.2.7-62-97 (ГОСТ 25226-96)	Щебень и песок перлитовые для производства вспученного перлита. Технические условия	
ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97)	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний	

ДСТУ Б В.2.7-72-98 (ГОСТ 8269.1-97)	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа	
ДСТУ Б В.2.7-75-98	Щебень и гравий плотные природные для строительных материалов, изделий, конструкций и работ. Технические условия	
ГОСТ 4.211-80	Материалы строительные нерудные и заполнители для бетона пористые. Номенклатура показателей	
ГОСТ 3344-83	Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия	
ГОСТ 7392-85	Щебень из природного камня для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия	
ГОСТ 7394-85	Балласт гравийный и гравийно-песчаный для железнодорожного пути. Технические условия	
ГОСТ 7473-85	Смеси бетонные. Технические условия	
ГОСТ 9128-84	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия	
ГОСТ 9758-86	Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний	
ГОСТ 10832-91	Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия	
ГОСТ 22263-76	Щебень и песок из пористых горных пород, Технические условия	
ГОСТ 22856-89	Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия	
ГОСТ 23558-79	Материалы щебеночные, гравийные и песчаные, обработанные неорганическими вяжущими. Технические условия	
ГОСТ 23735-79	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия	
ГОСТ 23845-86	Породы горные скальные для производстве щебня для строительных работ. Технические требования и методы испытаний	
ГОСТ 24100-80	Сырье для производстве песка, гравия и щебня из гравия для строительных работ. Технические требования и методы испытаний	
ГОСТ 25592-91	Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия	
ГОСТ 25877-83	Смеси дегтебетонные дорожные и дегтебетон. Технические условия	
ГОСТ 26644-85	Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетонов. Технические условия	
ГОСТ 26873-86	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ. Технические условия	
ДБН В.1.4-0.01-97	Система норм и правил снижения уровня ионизирующих излучений естественных радионуклидов в строительстве. Основные положения	
ДБН В.1.4-0.02-97	Система норм и правил снижения уровня ионизирующих излучений естественных радионуклидов в строительстве. Типовые документы	
ДБН В.1.4-1 01-97	Система норм и правил снижения уровня ионизирующих излучений естественных радионуклидов в строительстве. Регламентируемые радиационные параметры. Допустимые уровни	
ДБН В.1.4-2.01-97	Система норм и правил снижения уровня ионизирующих излучений естественных радионуклидов в строительстве. Радиационный контроль строительных материалов и объектов строительства	

3 Классификация
3.1 Крупные заполнители классифицируют по следующим основным признакам:
- плотности;
- происхождению и виду;
- зерновому составу;
- прочности;
- характеру формы зерен;
- содержанию зерен слабых пород;
- содержанию пылевидных и глинистых частиц, в том числе глины в комках;
- морозостойкости;
- содержанию вредных примесей и соединений;
- содержанию органических примесей;
- истираемости;
- радиационным свойствам;
- пустотности;
- стабильности физико-механических свойств.
3.2 Плотность.
Классификация КРЗ в зависимости от плотности приведена в таблице 1. 
Таблица 1
Класс КРЗ	Группа по
плотности	Средняя плотность зерен, г/см3	Насыпная плотность, кг/м3	
Пористые	Очень легкие	До 0,6 вкл.	До 350 вкл.	
	Легкие	Более 0,6 до 1,2 вкл.	Более 350 до 700 вкл.	
	Средние	Более 1,2 до 2,0 вкл.	Более 700 до 1100 вкл.	
Плотные	Тяжелые	Более 2,0 до 2,8 вкл.	Более 1100 до 1550 вкл.	
	Очень тяжелые	Более 2,8	Более 1550	
Примечание 1. Насыпную плотность определяют в сухом состоянии.
Примечание 2. Насыпная плотность определена по средней плотности зерен н средней пустотности крупных заполнителей, принимаемых равными 45%.

3.3 Происхождение и вид
3.3.1 КРЗ но происхождению подразделяют на природные (в том числе из попутно добываемых пород и отходов обогащения), из отходов промышленности и искусственные (специально приготовляемые).
3.3.2 В зависимости от происхождения плотные КРЗ подразделяют на виды, указанные в таблице 2, пористые - в таблице 3.
Таблица 2
Происхождение 
КРЗ	Вид плотных КРЗ	
Природные

	Щебень из природного камня (изверженных, плотных осадочных и метаморфических горных пород)	
	Гравий из гравийно-песчаных смесей	
	Щебень из гравия	
	Щебень декоративный (из плотных горных пород с декоративными свойствами)	
	Щебень из попутно добываемых пород и отходов обогащения  
горно-обогатительных предприятий угольной, металлургической и других отраслей промышленности	
Из отходов промышленности	Щебень из металлургических, топливных и других шлаков	
Примечание. При заказе в наименовании КРЗ следует указывать его группу по плотности, происхождение и вид.
Например:  1. Щебень тяжелый природный.
2. Щебень тяжелый из доменного шлака.

Таблица 3
Происхождение КРЗ	Вид пористых КРЗ	
Природные

	Щебень из пористых горных пород (вулканических - пемз, трасов, туфов; осадочных - известняков, известняков-ракушечников, доломитов; 
кремнеземистых - алевролитов, спонгилитов, опок)	
	Щебень декоративный (из пористых горных пород с декоративными свойствами)	

Продолжение таблицы 3

Происхождение КРЗ	Вид пористых КРЗ	
Из отходов промышленности
	Щебень из металлургических, топливных и других шлаков	
	Щебень из горелых пород	
	Щебень из керамического боя	
Искусственные (специально приготовляемые)
	Гравий керамзитовый и его разновидности (шунгизитовый, зольный, глинозольный, аргиллитовый, из трепела и т.д.)	
	Щебень (гравий) термолитовый	
	Щебень (гравий) аглопоритовый	
	Щебень (гравий) шлакопемзовый	
	Гравий азеритовый	
	Щебень перлитовый	
	Щебень вермикулитовый	
	Щебень (гравий) керамический	
	Гравий стеклопоритовый	
	Гравий из пеностекла	
	Гравий зольный безобжиговый	
Примечание 1. При заказе в наименовании КРЗ следует указывать его группу по плотности, происхождение и вид.
Например:  1. Щебень средний природный из известняка.
2. Щебень средний из керамического боя.
3. Гравий легкий шлакопемзовый.
4. Щебень очень легкий перлитовый.

3.4 Зерновой состав
Классификация КРЗ но крупности в зависимости от зернового состава приведена в таблице 4.
Таблица 4
Группа
КРЗ по зерновому составу	
Размер
фракции, мм	Полный остаток на ситах, в процентах по массе	
		для плотных КРЗ	для пористых КРЗ	
		d	D	1,250	d	D	2D	
Мелкий	Более 5 до 10 вкл.	От 90 до 100 вкл.	До 10 вкл.	До 0,5 вкл.	От 85 до 100 вкл.	До 10 вкл.	0	
Средний	Более 10 до 20 вкл.	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	
Крупный	Более 20 до 40 вкл.	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	
Очень крупный	Более 40 до 80 вкл.	-"-	-"-	-"-	Не выпускаются	
Примечание. d и D - соответственно наименьший и наибольший диаметры контрольных сит.

3.5 Прочность
В зависимости от прочности исходной горной породы или гравия плотные заполниntли, получаемые из продуктов их дробления, подразделяют на группы и марки, приведенные в таблице 9 ДСТУ Б В.2.7-29 (приложение А настоящего стандарта).
Классификация пористых заполнителей по группам и маркам в зависимости от прочности, определяемой испытанием в цилиндре, приведена в таблице 5.

Таблица 5
Группа КРЗ по 
прочности	Марка КРЗ по прочности	Прочность при сдавливании в цилиндре, МПа (кГс/см2)	
		искусственные	из пористых горных пород и шлаков (отходов)	
			из пемз и шлаков (отходов)	из туфов, карбонатных, кремнеземистых	
Слабые	Марки по прочности для каждого пористого КРЗ в зависимости от происхождения и вида устанавливают в стандартах и технических условиях на конкретную продукцию	От 0,5 (б) 
до 1,5 (15) вкл.	От 0,2 (2) 
до 0,8 (8) вкл.	От 0,2 (2) 
до 0,6 (6) вкл.	
Средние		Св. 1,5 (15) 
до 4,5 (45) вкл.	Св. 0,8 (8) 
до 2,0 (20) вкл.	Св. 0,6 (6) 
до 1,6 (16) вкл.	
Прочные		Св. 4,5 (45) 
до 10,0(100) вкл.	Св. 2,0 (20) 
до 3,5 (35) вкл.	Св. 1,6(16) 
до 3,0 (30) вкл.	

3.6 Форма зерен
Классификация КРЗ по группам в зависимости от содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы приведена в таблице 6.
Таблица 6
В процентах по массе
Группа КРЗ по форме зерен	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	
Окатанная	До 10 вкл.	
Кубовидная	Более 10 до 15 вкл.	
Улучшенная	Более 15 до 25 вкл.	
Обычная	Более 25 до 35 вкл.	
Примечание 1. К зернам пластинчатой (лещадной) и игловатой формы относят такие зерна, толщина или ширина которых менее длины в три и более раза.
Примечание 2. По соглашению сторон допускается выпуск КРЗ с содержанием зерен лещадной формы свыше 35%.

3.7 Содержание зерен слабых пород
По содержанию зерен слабых пород КРЗ из природных плотных горных пород классифицируют по группам, приведенным в таблице 7.
Таблица 7
В процентах по массе
Группа КРЗ по содержанию зерен слабых пород	Содержание зерен слабых пород	
Низкое	До 5 вкл. 	
Среднее	Более 5 до 10 вкл.	
Высокое	Более 10 до 15 вкл.	
Очень высокое	Более 15	
Примечание. К слабым относят зерна с пределом прочности исходной горной породы при сжатии в насыщенном водой состоянии менее 20 МПа (200 кГс/см2)

3.8 Содержание пылевидных и глинистых частиц
Классификация КРЗ по группам в зависимости от содержания пылевидных и глинистых частиц, определяемого отмучиванием или пипеточным методом, в том числе глины в комках, приведена в таблице 8.

Таблица 8
В процентах по массе
Группа КРЗ по содержанию пылевидных и глинистых частиц, в том числе глины в комках	Содержание пылевидных и глинистых частиц	Содержание глины в комках	
Очень низкое	До 0,5 вкл.	До 0,15 вкл.	
Низкое	Более 0,5 до 1,0 вкл.	Более 0,15 до 0,25 вкл.	
Среднее	Более 1,0 до 2,0 вкл.	Более 0,25 до 0,35 вкл.	
Высокое	Более 2,0 до 3,0 вкл.	Более 0,35 до 0,50 вкл.	
Очень высокое	Более 3,0	Более 0,50	
Примечание 1. К пылевидным и глинистым относят частицы размером менее 0,05 мм.
Примечание 2. К комкам относят частицы крупностью от 1,25 мм до наибольшего размера зерен данной фракции.

3.9 Морозостойкость.
Морозостойкость КРЗ (способность выдерживать определенное количество циклов попеременного замораживания и оттаивания, при котором потери в массе не превышают установленных значений) классифицируется по группам, приведенным в таблице 9.
Таблица 9
Группа КРЗ по морозостойкости	Марки по морозостойкости	Число циклов попеременного замораживания и оттаивания, при которых потери в массе не превышают установленных значений	
Низкая	F10	До 14 вкл.	
Средняя	F15	От 15 до 24 вкл.	
	F25	От 25 до 34 вкл.	
	F35	От 35 до 49 вкл.	
	F50	От 50 до 99 вкл.	
Высокая	F100	От 100 до 149 вкл.	
	F150	От 150 до 199 вкл.	
	F200	От 200 до 299 вкл.	
Очень высокая	F300	От 300 до 399 вкл.	
	F400	От 400 и более	
Примечание. Допускается определение морозостойкости всех КРЗ, кроме искусственных пористых заполнителей, насыщением в растворе сернокислого натрия с последующим высушиванием.

3.10 Содержание вредных примесей и соединений
Классификация природных заполнителей в зависимости от вида вредных примесей (пород, минералов, химических соединений) приведена в таблице 8 ДСТУ Б В.2.7-29 (приложение Б настоящего стандарта).

3.11 Содержание органических примесей
Классификация природных заполнителей в зависимости от содержания органических примесей приведена в таблице 6 ДСТУ Б В.2.7-29 (приложение В настоящего стандарта).

3.12 Истираемость
Классификация плотных КРЗ по группам в зависимости от истираемости в полочном барабане приведена в таблице 10.

Таблица 10
Группа КРЗ по прочности на истираемость	Марка КРЗ по истираемости	Истираемость (потеря в массе) в процентах	
		Щебня	Гравия	
Высокопрочная	И-I	До 25 вкл.	До 20 вкл.	
Прочная	И-II	Более 25 до 35 вкл.	Более 20 до 30 вкл.	
Средней прочности	И-III	Более 35 до 45 вкл.	Более 30 до 40 вкл.	
Слабая	И-IV	Более 45 до 60 вкл.	Более 40 до 50 вкл.	
Очень слабая	И-V	Более 60	Более 50	

3.13 Радиационные свойства
Классификация КРЗ по величине суммарной удельной активности еcтеcтвенных радионуклидов (ЕРН) приведена в таблице 11 (в соответствии с ДБН В.1.4-1.01).
Таблица 11
Класс КРЗ
по уровню
суммарной
удельной
активности	Величина
суммарной
удельной
активности ЕРН,
Бккг -1	

Область применения

I	До 370 вкл.	Все виды строительства	
II	Более 370 до 740 вкл.	Для дорожного и промышленного строительства	
III	Более 740 до 1350 вкл.	Для промстроительства, где
исключено пребывание людей;
для дорожного строительства вне
населенных пунктов; для дорожного
строительства в пределах населенных
пунктов при условии укрытия слоем
грунта или другого материала
толщиной не менее чем 0,5 м	
IV	Более 1350	В каждом отдельном случае по согласованию с Минздравом Украины	

3.14 Пустотность
В зависимости от пустотности КРЗ подразделяют на группы, приведенные в таблице 12.
Таблица 12
В процентах
Группа КРЗ по пустотности	Пустотность	
Малая	До 40 вкл.	
Средняя	Более 40 до 50 вкл.	
Большая	Более 50	

3.15 Стабильпость физико-механических свойств
3.15.1 В зависимости от устойчивости против распада КРЗ подразделяют на группы, приведенные в таблице 13.
Таблица 13
В процентах
Группа КРЗ по устойчивости против распада	Потеря массы при распаде	
Высокая	До 3 вкл.	
Средняя	Более 3 до 5 вкл.	
Малая	Более 5 до 7 вкл.	
Неустойчивая	Более 7	

3.15.2 Для пористых КРЗ определяют также коэффициенты вариации по насыпной плотности и прочности зерен при сдавливании в цилиндре.
3.15.3 Для плотных КРЗ определяются показатели неоднородности по зерновому составу (содержанию зерен размером менее наименьшею номинального размера d и более наибольшего номинального размера D) и содержанию пылевидных и глинистых частиц, оцениваемые статистическим методом по коэффициенту вариации.

Приложение А
(информационное)
Таблица 9 ДСТУ Б В 2.7-29
Группа заполнителя по прочности	Марка заполнителя (щебня, дробленого песка и песка из отсевов дробления) по прочности	Исходная горная порода	Марка исходного
гравия по дробимости в цилиндре, не более	
		Класс породы по прочности	Предел прочности исходной горной породы при сжатии в насыщенном водой состоянии, МПа (кгс/см2),не менее		

Очень слабая	200	Низкопрочная	До 29,9 (299) вкл.	-	
Слабая	300		От 30,0 (300) 
до 39,9 (399) вкл.	-	
Средняя А	400	Средней прочности	-"- 40,0 (400) 
-"- 59,9 (599) -"-	ДР24	
Средняя Б	600		-"- 60,0 (600) 
-"- 79,9 (799) -"-	ДР16	
Прочная А	800	Прочная	-"- 80,0 (800) 
-"- 99,9 (999) -"-	ДР12	
Прочная Б	1000		-"- 100,0 (1000) 
-"- 119,9 (1199) -"-	ДР8	
Очень прочная	1200	Очень прочная	-"- 120,0 (1200) 
-"- 139,9 (1399) -"-	-	
Сверхпрочная	1400		140,0 (1400) и более	-	

Приложение Б
(информационное)
Таблица 8 ДСТУ Б В.2.7-29
Группа заполнителя по содержанию вредных примесей	Вид вредных примесей	
С включениями аморфных разновидностей диоксида кремния	Халцедон, опал, кремень, вулканическое стекло и другие	
С включениями серы, сульфидов, сульфатов	Сера, марказит, пирротин, пирит, гипс, ангидрит и другие	
С включениями слоистых силикатов	Слюда, гидрослюда, хлориты и другие	
С включениями галоидных соединений	Галит, сильвин и другие	
С включениями цеолитов	Цеолит	
С включениями асбеста	Асбест	
С включениями нефелина	Нефелин	
С включениями соединений фосфора	Апатит, фосфорит	
С включениями щелочей	Оксиды натрия и калия	
С включениями оксидов и гидроксидов железа	Магнетит, гематит, гетит и другие	
С включениями свободного углерода	Уголь, графит, горючие сланцы	

Приложение В
(информационное)
Таблица 6 ДСТУ Б В.2.7-29
Группа заполнителя по содержанию органических примесей	Окрашивание жидкости после испытания	
Очень низкое	Жидкость не окрасилась	
Низкое	Цвет жидкости светлее цвета эталона	
Среднее	Цвет жидкости идентичный цвету эталона	
Высокое	Цвет жидкости темнее цвета эталона	
Примечание. Содержание органических примесей определяется колориметрической пробой раствором гидроксида натрия